ÖZET

Bu çalışmada, akrilamid monomeri ile birlikte yardımcı monomer mesakonik asit kullanılarak çapraz bağlı polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen polimerlerin yüzeye soğurum özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kimyasal çapraz bağlı akrilamid/mesakonik asit (AAm/MA) kopolimerleri, çapraz bağlayıcılar olarak etilen glikol dimetakrilat ve 1,4-bütandiol dimetakrilat kullanılarak sulu çözeltide serbest radikalik polimerleşme tepkimesi ile hazırlanmıştır. Tepkimede başlatıcı olarak amonyum persülfat, hızlandırıcı olarak N,N,N’,N’-tetrametil etilendiamin kullanılmıştır.

Sentezlenen AAm/MA hidrojellerinin karakterizasyonlarını yapabilmek için iki yöntem kullanılmıştır. Hidrojellerin yapısal karakterizasyonu Fourier Transform İnfrared Spektroskopisi (FT-IR) analizi ile yapılmıştır. Şişme karakterizasyonu için AAm/MA hidrojellerine 25oC’ta dinamik şişme testleri uygulanmıştır. Şişme kinetiği ve difüzyon mekanizması ile ilgili parametreler şişme çalışmaları kullanılarak hesaplanmıştır.

AAm/MA hidrojellerinin yüzeye soğurum özelliklerini araştırmak için nil mavisi (BB 12) ve metil viyole (BV 1) boyarmaddeleri model molekül olarak seçilmiştir. Çapraz bağlı kopolimer örnekleri 25oC’ta boyarmadde çözeltileri ile dengeye gelene dek etkileştirilerek soğurum özellikleri araştırılmıştır. Deneyler sonunda %7,93-58,86 nil mavisi, %3,16-27,77 metil viyole soğurumu tespit edilmiştir.

SUMMARY

In this study, it was aimed that synthesis of crosslinked polymers by using acrylamide as monomer with mesaconic acid as comonomer, characterization and the investigation of adsorption properties of synthesized polymers. Chemically crosslinked acrylamide/mesaconic acid (AAm/MA) copolymers were prepared by free radical polymerization in aqueous solution using ethylene glycol dimethacrylate and 1,4-butanediol dimethacrylate as crosslinkers. Ammonium persulfate as initiator and N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine as accelerator were used in the reaction.

Two methods were used for the characterizations of synthesized AAm/MA hydrogels. Structural characterization of hydrogels was made with Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) analysis. Dynamic swelling tests were applied to AAm/MA hydrogels at 25oC for swelling characterization. Parameters about swelling kinetics and diffusion mechanism were calculated by using of the results of swelling studies.

Nile blue (BB 12) and methyl violet (BV 1) were selected as model molecules to investigate adsorption properties of AAm/MA hydrogels. Adsorption properties were investigated by interacting crosslinked copolymer samples with dye solutions until equilibrium at 25oC. At the end of the experiments %7,93-58,86 nile blue, %3,16-27,77 methyl violet adsorptions were determined.