4. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Çapraz Bağlı Polimerlerin Hazırlanması

Bu çalışmada, daha önce hidrojel üretiminde hiç kullanılmamış hidrofilik bir monomer olan mesakonik asidin, akrilamid ile birlikte çapraz bağlı kopolimerleri üretilmiştir. Üretilen kopolimerlerin karakterizasyonları yapılarak, çevre kirliliğinin önemli bir sorunu olan boyarmadde kirliliğinin giderilmesinde kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmıştır.

AAm/MA hidrojelleri kimyasal çapraz bağlayıcılar kullanılarak çözelti ortamında serbest radikalik polimerleşme tepkimesi ile sentezlenmişlerdir. Akrilamid monomerinin sudaki çözeltisine, farklı özelliklerde hidrojeller elde edebilmek amacıyla değişen miktarlarda mesakonik asit yardımcı monomeri eklenmiş, çapraz bağlayıcı, başlatıcı ve hızlandırıcı yardımıyla çapraz bağlı kopolimerlerin üretimleri gerçekleştirilmiştir.

O					          O	   CH3

C(CH=CH2		+		HO(C(HC = C(C(OH

NH2							          O

Akrilamid					          Mesakonik asit

OH

O=C	       CH3

CH(CH2(CH(C

C=O		      C=O

n

NH2		      OH

AAm/MA kopolimeri

Şekil 6. AAm, MA ve AAm/MA kopolimeri.

Üretim sırasında çapraz bağlanmayı sağlamak üzere iki fonksiyonlu çapraz bağlayıcılar olan EGDMA (E) ve BDMA (B) gibi iki farklı kimyasal çapraz bağlayıcı kullanılmış ve böylece çapraz bağlanma bakımından farklı karaktere sahip hidrojeller elde edilmiştir. Kullanılan bu çapraz bağlayıcıların kimyasal yapıları ve çapraz bağlanmanın gerçekleştiği noktaların gösterimi Şekil 7 ve Şekil 8’deki gibidir.

H     CH3  O	      H    H	  O    CH3  H

C = C ( C(O(C(C(O(C(C  =  C

H		      H    H		      H

H     CH3  O	      H    H	  O    CH3  H

C(C ( C(O(C(C(O(C(C ( C

H		      H    H		      H

Şekil 7. EGDMA’ın kimyasal yapısı ve bağlanma noktaları.

H     CH3  O	      H    H    H     H	     O     CH3   H

C = C ( C(O(C(C(C(C( O(C(C  =  C

H		      H    H    H   H		         H

H     CH3  O	      H    H    H     H	     O     CH3  H

C(C ( C(O(C(C(C(C( O(C(C ( C

H		      H    H    H    H		         H

Şekil 8. BDMA’ın kimyasal yapısı ve bağlanma noktaları.

AAm/MA hidrojellerinin serbest radikalik polimerleşme tepkimesi ile üretimlerinde gerçekleşen tepkime temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan radikal oluşumu; tepkimenin başlaması için gerekli radikallerin oluşması, ikinci aşama; oluşan radikaller yardımıyla tepkimenin başlaması, üçüncü aşama; çok sayıda monomerin uç uca eklenmesi, dördüncü aşama; çapraz bağlanmanın gerçekleşmesi olarak açıklanabilir. Bu mekanizmanın şematik olarak gösterimi Şekil 9’da verilmiştir.

TEMED + APS Radikal Oluşumu COOH COOH + + Başlama AAm MA COOH COOH COOH COOH COOH COOH + + COOH COOH COOH COOH Monomer Katılması COOH COOH COOH + COOH COOH COOH Çapraz ÇB Bağlayıcı (ÇB) COOH COOH COOH COOH Çapraz Bağlanma

Şekil 9. Olası kopolimerleşme ve çapraz bağlanma mekanizması.

Şekil 9.’daki olası mekanizmanın gerçekleşmesi sonucu çözelti ortamında üretilen ve önce açık havada sonra da vakumda kurutulan çapraz bağlı AAm/MA kopolimerleri karakterizasyon ve yüzeye soğurum çalışmalarında kullanılmışlardır. Şekil 10 çapraz bağlı kopolimerlerin kuru hallerini göstermektedir.

Şekil 10. Kuru haldeki çapraz bağlı AAm/MA kopolimerler.

4.2. Spektroskopik Karakterizasyon

Hazırlanan kopolimer örneklerin kimyasal yapısını aydınlatmak için gerekli spektroskopik incelemeler FT-IR spektrofotometresi ile yapılmıştır. Bu amaçla artan MA içeriği ile meydana gelen değişiklikleri yorumlayabilmek için 00, 20, 40, 60 ve 80 mg MA içeren EGDMA ile çapraz bağlanmış kopolimerlerin spektrumları alınmıştır. 400-2000 cm-1 arasında ve 400-4000 cm-1 arasındaki iki spektrum Şekil 11 ve Şekil 12’de verilmiştir.

Şekil 11. 400-2000 cm-1 dalga sayısı aralığındaki spektrum.

Spektrumda, dalga sayısının 1125 cm-1 olduğu bölgedeki bandların, MA içeriğinin artışıyla paralel artış göstermesi karboksilik asitlere ait C=O gerilimlerinin artışına karşılık gelmektedir. C=O gerilimlerinin artışı, hazırlanan kopolimerik yapıya C=O içeren MA’nın daha fazla girdiğinin önemli bir kanıtıdır. 1370 – 1470 cm-1 arasında görülen bandlar sp3 hibriti yapmış C(H gerilimlerini gösteren bandlardır. Bu gerilim bandlarındaki artış, AAm’de ve MA’da bulunan çift bağlı CH2 (sp2 hibriti) yapılarının açılması sonucu sp3 hibriti yapan C(H gerilimlerinin artmasından meydana gelmektedir. Bu artış her seferinde yapıya daha fazla MA’nın

girdiğini gösteren bir başka kanıttır. Bu konudaki diğer bir kanıt, 1650 cm-1’de görülen bandların omuz oluşumu ile şiddetini kaybetmesidir. Bu durum, amide bağlı karbonile ait bandların, yapıdaki MA miktarının artışıyla etkisini yitirmesinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 12. 400-4000 cm-1 dalga sayısı aralığındaki spektrum.

Bu spektrumda 3200-3600 cm-1 dalga sayısı aralığındaki geniş band amid grubundaki N(H gerilimlerine karşılık gelir. Bu bandın her yapıda olması MA’nın AAm ile birlikte kopolimer oluşturduğunun, tek başına polimer oluşturmadığının bir göstergesidir. Ayrıca bandın keskinliğinin azalması yapıda daha fazla MA’nın yer aldığını gösterir.

4.3. Şişme Karakterizasyonu

Hidrojellerin karakterizasyonunda oldukça önemli olan şişme davranışının ve difüzyon özelliklerinin incelenebilmesi için EGDMA ve BDMA ile çapraz bağlanmış polimerlere sabit sıcaklıkta dinamik şişme testleri uygulanmıştır. Bu amaçla kuru çapraz bağlı polimer ya da kopolimer duyar tartım yapan bir terazide tartılmıştır. Kuru polimerik ürünün damıtık suya konulma anı “0” olarak alınmıştır ve belirli süre aralıklarında banyodan alınan örneklerin yüzeyindeki su kurulandıktan sonra tartılmıştır.

4.3.1. Denge şişme değerleri

Dinamik şişme testleri sonunda AAm/MA hidrojelleri dengeye gelerek sabit bir denge değerine ulaşmışlardır. Bu değer denge %S (%Sd) değeri olarak adlandırılır. Elde edilen veriler yardımıyla %S – t grafikleri çizilerek şişme izotermleri oluşturulmuştur. Her iki çapraz bağlayıcı için AAm/MA hidrojellerinin şişme izoterm grafikleri Şekil 13 ve Şekil 14’de sunulmuştur.

Şekil 13. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA hidrojellerinin şişme izotermleri.

Şekil 14. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA hidrojellerinin şişme izotermleri.

Çizelge 4. AAm/MA hidrojellerinde %Sd değerlerinin MA ve çapraz bağlayıcı ile değişimi.

| MA / mg | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %Sd |
| EGDMA | 1400 | 2301 | 2510 | 2603 | 3243 |
| BDMA | 1330 | 2445 | 2589 | 2929 | 3296 |

Çizelge 4’ten de izlendiği gibi mesakonik asidin yapıya girmesi ile denge şişme değerlerinde önemli artışlar gözlenmiştir. Bunun temel nedeni AAm hidrojeline oranla, AAm/MA hidrojelinde hidrofilik/susever grupların fazlalığıdır. %Sd değerlerindeki artış; MA içeriğindeki değişime ve çapraz bağlayıcıların türüne bağlı olarak da araştırılabilir.

Şekil 15. EGDMA ile çapraz bağlı hidrojellerin kuru ve şişmiş görünümleri.

Şekil 16. BDMA ile çapraz bağlı hidrojellerin kuru ve şişmiş görünümleri.

4.3.2. Şişmeye MA etkisi

Mesakonik asidin yapıya girmesi ile denge şişme değerlerinde önemli oranlarda farkedilir artışlar gözlenmiştir. Bunun temel nedeni hidrofilik/susever grupların fazlalığıdır. AAm hidrojeline oranla, yapıya daha fazla su sever –COOH gruplarının eklenmiş olması, denge şişme değerlerinin %1300-1440 gibi değerlerden, %3000 gibi değerlere çıkmasına sebep olur. Suyun olası hidrojen bağlanmaları ile çapraz bağlı yapının daha da geniş bir hacime doğru büyüme ya da yönelme isteği sonucu şişme değerlerinde artışlar gözlenir.

Şekil 17. Çapraz bağlayıcının ve MA miktarındaki değişimin %Sd değerine etkisi.

4.3.3. Şişmeye çapraz bağlayıcı etkisi

Kullanılan iki çapraz bağlayıcı küçük farklarla da olsa artan MA miktarıyla %Sd değerlerinde birbirine yakın sonuçlar vermişlerdir. Bunun en önemli sebebi olarak, hem EGDMA hem de BDMA çapraz bağlayıcılarının, Şekil 7 ve Şekil 8’de görüldüğü gibi birbirlerine yakın kimyasal özelliklerde iki fonksiyonlu çapraz bağlayıcılar olması ve bağlanma sırasında çift bağların açılmasıyla dört noktadan bağlanma gerçekleştirmeleri söylenebilir. Çizelge 4’de verilen sayısal değerler karşılaştırıldığında BDMA ile çapraz bağlanan kopolimer örneklerinin EGDMA ile çapraz bağlanan örneklere göre küçük farklarla daha fazla şiştiği görülebilir. Bu fark, BDMA’nın iki bağlanma noktası arasının daha geniş olmasından ve çapraz bağlanma sonucu daha büyük boşlukların oluşmasından kaynaklanmaktadır. Oluşan bu gözeneklere daha fazla su difüze olur ve BDMA ile çapraz bağlı hidrojeller EGDMA ile çapraz bağlananlara göre daha fazla şişerler.

4.3.4. Dengede su içeriği

Çapraz bağlı polimerler çözücü ortamına bırakıldıktan belirli bir süre sonra, çözücünün yapıya girme ve yapıdan salınma hızları eşit hale gelir ve dengeye ulaşılır. Bu noktada hidrojel en büyük şişme değerine sahiptir. Denge sıvı içeriği (denge su içeriği, DSİ) bu durumdaki hidrojeller için hesaplanan ve biyouyumluluk için oldukça önemli olan bir parametredir. Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanan DSİ değerleri Çizelge 5’te verilmiştir. Hidrojeller için DSİ değerlerinin 0,60’dan büyük olması, bu yapıların biyouyumluluğunun bir göstergesidir. Elde edilen bu değerler ışığında AAm/MA hidrojellerinin biyomateryal olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Çizelge 5. AAm/MA hidrojellerinde DSİ değerlerinin MA ve çapraz bağlayıcı ile değişimi.

| MA / mg | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denge su içeriği, DSİ |
| EGDMA | 0,9333 | 0,9584 | 0,9617 | 0,9630 | 0,9701 |
| BDMA | 0,9301 | 0,9607 | 0,9628 | 0,9670 | 0,9706 |

4.3.5. Suyun difüzyonu

Çapraz bağlı polimerik yapıların temel şişme davranışlarının ve difüzyon türünün açıklanmasında kullanılan en temel yasalar Fick yasalarıdır. Difüzyonun temelleri 1855 yılında Fick tarafından ortaya atılmıştır (Peppas and Franson, 1983; Ende and Peppas, 1996; Ende and Peppas, 1997). Şişme özelliği gösteren polimerlerin şişme kinetiği; Eşitlik 5’ te sunulan temel bağıntı ile incelenmektedir. Bu amaçla EGDMA ve BDMA ile çapraz bağlanmış AAm/MA kopolimerlerine su difüzyonunun incelenebilmesi için Eşitlik 5’te verilen bağıntının logaritmik formu kullanılarak lnF – lnt grafikleri çizilmiştir. Şekil 18 ve Şekil 19’da sunulan grafiklerin çizilmesiyle elde edilen doğruların eğiminden difüzyon üsteli n ve kesim noktalarından ise difüzyon sabiti K değerleri hesaplanarak Çizelge 6’de sunulmuştur.

Şekil 18. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerinde lnF-lnt değişimi.

Şekil 19. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerinde lnF-lnt değişimi.

Çizelge 6. AAm/MA hidrojellerinde difüzyon üstelleri ve difüzyon sabitleri.

| MA / mg | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Difüzyon üsteli, n |
| EGDMA | 0,56 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,73 |
| BDMA | 0,58 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,74 |
|  | Difüzyon sabiti, k x 103 |
| EGDMA | 31,93 | 13,28 | 10,17 | 9,468 | 7,778 |
| BDMA | 17,82 | 9,432 | 9,956 | 8,580 | 5,171 |

Difüzyon üsteli n, difüzyon türünün belirlenmesi için kullanılan önemli bir parametredir. Hazırlanan çapraz bağlı polimerler için n değerleri 0,56 ile 0,76 arasında bulunmuştur. Bu değerler 0,5<n<1 aralığındadır. Bu durumda AAm/MA hidrojellerinin difüzyon türü Fick tipi olmayan (anormal) difüzyon sınıfına girmektedir. Yani AAm/MA hidrojellerinin şişmesi sırasında difüzlenmenin ve durulmanın aynı anda olduğu söylenebilir.

Hidrojellerin şişme karakterizasyonu yapılırken hesaplanması gereken önemli parametrelerden birisi difüzyon katsayısı D’dir. Difüzyon katsayısı hesaplanırken Eşitlik 5 ve Eşitlik 6 birlikte kullanılır. Eşitlik 5’te n=0,5 alınarak çizilen F – t0,5 grafikleri Şekil 20 ve Şekil 21’da verilmiştir. Çizilen bu grafiklerle elde edilen doğuların eğimi ve dengeye ulaşan hidrojellerin yarıçapları kullanılarak hesaplanan difüzyon katsayıları Çizelge 7’de sunulmuştur.

Şekil 20. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerleri için F – t0,5 grafikleri.

Şekil 21. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerleri için F – t0,5 grafikleri.

Çizelge 7. AAm/MA hidrojellerinde difüzyon katsayılarının MA ve çapraz bağlayıcı ile değişimi.

| MA / mg | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Difüzyon katsayısı, D x106 /cm2 s-1 |
| EGDMA | 165,92 | 102,45 | 91,75 | 120,58 | 125,29 |
| BDMA | 38,01 | 78,05 | 182,73 | 153,98 | 68,10 |

Çizelge 7 incelendiğinde difüzyon katsayılarının, MA içeriği ve çapraz bağlayıcı değişimi ile uyumlu bir gidiş gösterdiği söylenemez. Ancak genel bir görüş olarak MA içeriğinin artması ile difüzyon katsayılarında da bir artış olduğu ileri sürülebilir.

4.3.6. Şişme kinetiği

Dinamik şişme testleri sonucu oluşturulan şişme kinetiği eğrileri ikinci dereceden varsayılır. Eşitlik 3’te verilen bağıntı değerlendirilerek elde edilen Eşitlik 4 kullanılarak şişme kinetiğinin matematiksel analizi yapılabilir. Bu bağıntı ile bulunan sonuçlar değerlendirilerek çapraz bağlı AAm/MA hidrojellerinde şişme karakterizasyonunun temelleri daha iyi ortaya konabilir.

Hazırlanan çapraz bağlı polimerlerin sudaki şişme hızını belirleyen şişme hız sabiti ks, başlangıç şişme hızı r ve teorik denge şişme değeri Smak Eşitlik 4 yardımıyla hesaplanmış ve Çizelge 8’de sunulmuştur. Bu değerlerin hesaplanabilmesi için Şekil 22 ve Şekil 23’te sunulan t/S – t grafikleri çizilerek elde edilen doğruların eğimleri ve kesim noktaları kullanılmıştır.

Şekil 22. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerinde şişme kinetiği eğrileri.

Şekil 23. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerinde şişme kinetiği eğrileri.

| MA / mg | 00 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Başlangıç şişme hızı, r (dS/dt)o ; gsu / gjel dak |
| EGDMA | 10,52 | 9,67 | 9,32 | 11,28 | 10,25 |
| BDMA | 9,69 | 10,39 | 13,50 | 12,28 | 5,19 |
|  | Şişme hız sabiti, ks x 106 ; gjel / gsu dak |
| EGDMA | 4,57 | 1,36 | 1,05 | 1,23 | 0,64 |
| BDMA | 4,63 | 1,29 | 1,57 | 1,06 | 0,90 |
|  | Teorik denge (yüzde) şişme, Smak ; gsu / gjel |
| EGDMA | 1517 | 2670 | 2984 | 3035 | 4006 |
| BDMA | 1446 | 2843 | 2937 | 3411 | 5225 |

Çizelge 8. AAm/MA hidrojellerinde şişme kinetiği ile ilgili parametreler.

Çizelge 8 incelendiğinde en belirgin özellik, Smak değerleri ile daha önceden hesaplanan denge yüzde şişme değerlerinin uyumudur. Örneğin akrilamid hidrojelleri şişme testleri sonunda % 1330-1400 şişme gösterirlerken, şişme kinetiği analizleri sonucu bu değerler, % 1446-1517 olarak hesaplanmışlardır. Sonuçlardaki bu uyum, şişme kinetiği analizinin doğru temeller üzerine oluşturulduğunun bir göstergesi olabilir.

4.4. Yüzeye Soğurum

Yüzeye soğurum çalışmalarında, AAm/MA hidrojellerinin BB 12 ve BV1 boyarmaddelerini soğurumları araştırılmıştır. Bu amaçla her iki boyarmadde için denge adsorpsiyon izotermleri oluşturularak 1,0 g çapraz bağlı polimer tarafından soğurulan boyarmaddenin mol miktarı (qe) hesaplanmıştır. BB 12 boyarmaddesi için Eşitlik 7 kullanılarak hesaplanan qe değerleri ve çözeltinin denge derişimi Cs kullanılarak çizilen grafikler Şekil 24 ve Şekil 25’te gösterilmiştir. Grafiklerden yararlanılarak, hem EGDMA hem de BDMA çapraz bağlayıcıları ile hazırlanan kopolimer örneklerinin BB 12 boyarmaddesini çözelti derişimi arttıkça daha fazla soğurduğu söylenebilir. Aynı şekilde BV 1 boyarmaddesi için de çözelti derişiminin artışıyla soğurum artışı Şekil 26 ve Şekil 27’de sunulmuştur.

Giles adsopsiyon sınıflandırmasındaki bağlanma oranı değerleri ile aynı karakterde olan qe değerlerinin, denge derişimi ile gösterdiği değişime ait eğriler değerlendirilerek bir yorum yapılabilir. Şekil 24-25-26-27 incelendiğinde adsorpsiyon izotermlerinin, Giles’in çözeltiden adsorpsiyon sınıflamasına göre L tipi (Langmuir izotermleri) adsorpsiyonlara uygun soğurum verdiği söylenebilir. Bu tip izotermlerde yüzeyin ilk etkileşimler ile hemen dolduğunu gösterir. Yüzeyin öncelikle adsorplanan ile dolmuş olması ve daha sonra yüzeye yönelenlerin boş merkezler bulmasının güç olduğu da ileri sürülebilir. Zaman zaman izotermlerde görülen bükülmelerin nedeni de budur. Sonradan yüzeye yönelenlerin, tutunacak bir merkez bulamamış olmaları, adsorpsiyonda, adsorplanan ile yüzey arasında kuvvetli bir etkileşim olduğunun da bir kanıtıdır.

Şekil 24-25-26-27 incelendiğinde adsorpsiyon izotermlerinin çözelti derişimlerine paralel olarak aynı karakterde artışlar gösterdiği de söylenebilir. Bu da beklenen bir sonuçtur. Bu şekilde çok yoğun ortamlarda bile, AAm/MA hidrojellerinin soğurum yapabilme yetenekleri bir kez daha ortaya konmuş olmaktadır.

Şekil 24. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerine BB 12 soğurumu.

Şekil 25. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerine BB 12 soğurumu.

Şekil 26. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerine BV 1 soğurumu.

Şekil 27. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerlerine BV 1 soğurumu.

Şekil 28. EGDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerinin dört farklı durumu.

Şekil 29. BDMA ile çapraz bağlı AAm/MA kopolimerinin dört farklı durumu.

Şekil 30. BB 12 ve BV 1 boyarmaddelerinde dengeye gelen çapraz bağlı AAm/MA hidrojelleri.

Şekil 31. EGDMA ile çapraz bağlı kopolimerlerin farklı derişimlerde BB 12 çözeltisindeki görünümleri.

Şekil 32. EGDMA ile çapraz bağlı kopolimerlerin farklı derişimlerde BV 1 çözeltisindeki görünümleri.

Şekil 33. BDMA ile çapraz bağlı kopolimerlerin farklı derişimlerde BB 12 çözeltisindeki görünümleri.

Şekil 34. BDMA ile çapraz bağlı kopolimerlerin farklı derişimlerde BV 1 çözeltisindeki görünümleri.

Boyarmadde soğurumunda, kopolimerlerde bulunan MA içeriğinin etkisi önemli oranlardadır. Soğuruma MA etkisini araştırmak üzere, 3x10-5 M BB 12, ya da 3x10-5 M BV 1 içeren sulu çözeltilerle AAm/MA hidrojelleri etkileştirilmişlerdir. Etkileşim sonucu hesaplanan qe değerleri, değişen MA içeriklerine göre değerlendirilerek Çizelge 9 ve Çizelge 10’de sunulmuştur.

Çizelge 9. BB12 boyarmaddesi için qe ve % Ads değerleri.

| MA / mg | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qe x106 |
| EGDMA | 2.28 | 4.61 | 6.26 | 7.91 |
| BDMA | 1,22 | 3,34 | 5,47 | 6,15 |
|  | %Ads |
| EGDMA | 16.09 | 33.40 | 49.67 | 58.86 |
| BDMA | 7,93 | 22,39 | 41,06 | 42,15 |

Çizelge 10. BV1 boyarmaddesi için qe ve % Ads değerleri.

| MA / mg | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qe x106 |
| EGDMA | 1,24 | 1,37 | 1,60 | 3,29 |
| BDMA | 0,42 | 1,36 | 2,85 | 3,09 |
|  | %Ads |
| EGDMA | 10,11 | 10,83 | 12,66 | 27,77 |
| BDMA | 3,16 | 9,15 | 21,46 | 22,90 |

Çizelge 9 ve Çizelge 10 birlikte değerlendirildiğinde, aynen şişme değerlerinde gözlenen karakteristik davranışın burada da bulunduğu izlenmiştir. Yani MA içeriğindeki artış ile boyarmadde soğurum değerlerinde de artışlar gözlenmektedir.

Boyarmaddeler ile çapraz bağlı AAm/MA hidrojelleri arasında oluşan etkileşimlerin nedeni olarak; Çizelge 11’den de izleneceği gibi boyarmaddelerde bulunan H atomu ve amin grubları ile kopolimerik yapıdaki N, O, C=O, metin ve metil grupları arasındaki hidrojen bağı oluşumları, boyarmaddedeki benzen halkası ile kopolimerik yapıdaki H atomları arasındaki olası hidrofobik etkileşimler, boyarmaddedeki benzen halkaları ile kopolimerik yapıdaki amid grubları arasındaki dipol-dipol etkileşimler ve nihayet boyarmaddelerde bulunan polarlanabilen aromatik gruplar ile kopolimerik yapıdaki amid grubu arasında dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri sayılabilir. (Molyneux and Vekavakayanondha, 1986; Saraydın and Karadağ, 1996a)

Çizelge 11. Boyarmaddeler ile AAm/MA hidrojelleri arasındaki etkileşimler.

| Kopolimer zinciri | Nil mavisi | Etkileşim tipi | Kopolimer | Boya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( CH2 NH2 ( ( HO CH(C = O ( ( O = C(CH ( CH3 (C(C = O ( ( H2C OH ( O = C(CH OH ( ( ( H2N CH(C = O ( O = C (C(CH3 HO |  | Hidrojen bağı | N ve O atom C=O, metin, metil | H atomu Amin |
|  |  | Hidrofobik | Hidrojen atomu | Benzen halkası |
|  |  | Dipol – dipol | Amid grubu | Benzen halkası |
|  |  | Dipol-indüklenmiş dipol | Amid grubu | Polarla-nabilen aromatik grup |
| Kopolimer zinciri | Metil viyole | Etkileşim tipi | Kopolimer | Boya |
| ( CH2 NH2 ( ( HO CH(C = O ( ( O = C(CH ( CH3 (C(C = O ( ( H2C OH ( O = C(CH OH ( ( ( H2N CH(C = O ( O = C (C(CH3 HO |  | Hidrojen bağı | N ve O atom C=O, metin, metil | H atomu Amin |
|  |  | Hidrofobik | Hidrojen atomu | Benzen halkası |
|  |  | Dipol – dipol | Amid grubu | Benzen halkası |
|  |  | Dipol-indüklenmiş dipol | Amid grubu | Polarla-nabilen aromatik grup |